LOSIMOL—精密仪器润滑油

它们具有杰出的表面浸湿能力，它们中的大多数都具有抗极压性能。粘性油以及阻燃和粘性油都不会滴和流入轴承，例如，可缓慢的流入轴中。即使在高速运动的条件下，这些油也可以保持不变很长时间，减少摩擦，并且阻止这些组分磨损和腐蚀。这些油可以忍受高负荷和震荡，粘性油膜将会保持完整。

Eisfest                             MP162

粘度（20℃）：44cst                  低温油

形成滴的过程中的平均粘动力         粘度（40℃）：5.3cst

低温润滑性能-40℃                  低温润滑性能-60℃

Elite                              97050

粘度（20℃）：57cst                 粘性油

形成滴的过程中的平均粘动力        粘度（40℃）：80cst

低温润滑性能-35℃                 形成滴的过程中的平均粘动力

低温润滑性能-30℃

72010（合成油）                  97070

粘度（20℃）：40cst                粘性油

形成滴的过程中的粘动力很好       粘度（40℃）：230cst

高静载重                         形成滴的过程中的粘动力很好

低温润滑性能-60℃                低温润滑性能-20℃

Supra                            97090

粘度（20℃）：96cst                粘性油

形成滴的过程中的粘动力很好       粘度（40℃）：340cst

低温润滑性能-25℃                形成滴的过程中的粘动力很好

低温润滑性能-30℃

| 润滑油类型 | 粘度（20℃） cst | 密度（15℃） g/ml | 倾点 ℃ | 闪点 ℃ | 挥发损失％ （90℃/100h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOSIMOL MP 162 | 5.3 | 0.968 | -60 | 200 | 5.0 |
| LOSIMOL 72010 | 39 | 0.980 | -55 | 210 | 1.5 |
| LOSIMOL 97050 | 80 | 0.908 | -30 | 165 | 1.2 |
| LOSIMOL 97070 | 400 | 0.920 | -20 | 230 | 0.5 |
| LOSIMOL 97090 | 550 | 0.926 | -10 | 235 | 0.5 |
| LOSIMOL Eisfest | 44 | 0.880 | -15 | 220 | 1.8 |
| LOSIMOL Elite | 57 | 0.892 | -20 | 230 | 1.9 |
| LOSIMOL Supra | 96 | 0.903 | -15 | 210 | 2.3 |