NICRO (SWISS) AG

工业化学

140 Spezial –Korrosionsschutz

内部零件润滑剂

保护内部部件，防止污垢的形成和氧化

优点

防止锈蚀损坏

抵御碎片和尘埃

无污渍

可以渗入链结，穿透锈层

性能

NICRO 140 作为超薄的，看不见的保护膜黏附在表面上。该产品可以防止污垢的形成，具有良好的滑动性能。

NICRO 140不能乳化，对使用碱性溶液清洗的部件，可以进行涂抹。

钢铁的保护期，在室内为一年左右，在室外3至6个月，在没有气象保障时达30天。对于更高的要求，NICRO 135是一个理想的补充。

应用领域

模具和工具的维修

在加工过程中，保护小零件

塑料防护润滑

装运和运输保护

使用说明

部件在干燥和无尘的条件下喷涂，或用刷子刷涂层。电气设备或组件必须关闭并且没有电压。接头和工具可以重复使用，无需后处理。我们建议，在再加工或喷漆前，部件采用NICRO901清洗。

技术资料                        Nicro 140

| 测量物理量 | 值 | 测试条件 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 液体 |  |  |
| 颜色 | 红色、透明 |  |  |
| 气味 | 特有的气味 |  |  |
| 闪点 | 24 °C |  | ASTM D 56 |
| 密度 | 0.77 g/ml | 20℃ | DIN 51 757 C |
| 流动时间 | 10 s | 20°C, 100 ml, 4 mm | DIN EN ISO 2431 |
| 在水中的溶解性 | 不溶 |  |  |
| 涂层厚度 | 0.018 mm |  |  |
| 应用温度范围 | - 20 °C～ + 120 °C |  |  |
| 防止腐蚀 | 60 t 满足 满足 |  | ASTM D-1748 MIL-C-16173E MIL-C-22235 |

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

喷雾剂：400 ml

壶：10 l

桶：200 l