NICRO (SWISS) AG

工业化学

20-10 Fünf-Min-Epoxy

高活性的双组份胶粘剂

优点

可以粘接金属，陶瓷，玻璃，石材，木材和各种塑料

组分A和B的剂量用手指压力（双注射器）确定

简单

快速固化

节省时间和金钱

性能

NICRO 20-10是一种透明的，快速固化的双组分份胶粘剂，具有极其强大的弹性以及抗冲击的粘附力。其特殊配方保证了在较低和较高的环境温度下的快速固化。
    NICRO 20-10可以抵抗大多数化学试剂（见环氧树脂图表）的侵蚀，并具有较高的拉伸强度和耐冲击性。

NICRO 20-10可以连接金属，木材，玻璃，陶瓷以及硬塑料。理想的混合比例通过装有树脂和固化剂的双注射器自动确定。

应用领域

工业

化学行业

金属加工

机械行业

家电

维修服务

木材加工厂

家庭和业余生活使用

维护组织服务

使用操作指南

1. 需要用胶粘剂粘接的表面最好打毛，然后采用NICRO 901清洗，使其不受任何污染，并使其干燥。

2. 把双注射器的喷头隔开。

3. 从注射器注射一定的量，使各组分彻底混合并在3到4分钟内使用。

4. 从活塞棒上拿下喷嘴保护盖，插在喷嘴上。

5. 粘接表面用胶粘剂滋润。

6. 各部分连接在一起，使其固化15分钟。

技术资料                 Nicro 20-10 Fünf-Min-Epoxy

| 测量物理量 |  | 值 |  | 测试条件 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧树脂 |  |  |  |  |  |
| 外观 |  | 糊状 |  |  |  |
| 颜色 |  | 透明 |  |  |  |
| 气味 |  | 轻微的气味 |  |  |  |
| 密度 |  | 1.20g/ml | 25℃ |  |  |
| 动力粘度 |  | (30 - 50) Pa | 25 °C |  |  |
| 闪点 |  | 210 °C |  |  | DIN 51 758 |
| 固化剂 |  |  |  |  |  |
| 外观 | 液体 |  |  |  |  |
| 颜色 | 淡黄色 |  |  |  |  |
| 气味 | 轻微的气味 |  |  |  |  |
| 密度 | 0.95g/ml |  |  | 25℃ |  |
| 动力粘度 | (20 - 35) Pas |  |  | 25 °C |  |
| 闪点 | 110 °C |  |  |  | DIN 51 758 |
| 胶粘剂混合物 |  |  |  |  |  |
| 密度 | 1.18 g/ml |  |  | 20℃ |  |
| 闪点 | > 100 °C |  |  |  | DIN 51 758 |
| 黏附性 |  |  |  |  | DIN 53 283 |
| A) 钢板C 75，喷砂处理，固化：23 °C，不同的固化时间 | 1 N/mm² 7N/mm² 12N/mm² 17N/mm² 25N/mm² |  |  | 15 min 30 min 2小时 4小时 3 天 |  |
| B) 钢板C 75，喷砂处理，固化：120 °C 和30 min，不同的检测温度 | 26N/mm² 30N/mm² 6N/mm² 3N/mm² |  |  | 0 °C 23 °C 50 °C 80 °C |  |
| C) 钢板C 75，喷砂处理，固化：23 °C 和3天，储存在自来水中 | 24N/mm² 17N/mm² |  |  | 1个月 3个月 |  |
| D) 铝 根据 DIN 53 281，固化: 23 °C 和 3 天 | 14 N/mm² |  |  |  |  |
| 撕裂强度 |  |  |  |  | DIN 53 282 |
| A) 钢板 根据 DIN 53 281, 固化: 23 °C 和 3 天 | 4 N/mm |  |  |  |  |

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

双注射器：28 g