NICRO 304 Bright Zink

保护铝锌基涂层

优点

有效快干的性能，保护锌镀层；

隔离铁锈的保护性能；

对清漆或面漆，不需要特殊的处理。

性能

被证实的具有表面保护作用的Bright Zink，与铝合成的的涂料具有相同的优势。具有抵抗力的合成树脂颗粒可以使其具有更好的弹力保护性能。Bright Zink包含一个流电工艺可以更好的保护阴极，以防止其生锈。

大气阻力

如果根据操作指南使用和应用，NICRO 304在所有的气候环境内，具有长期的防水作用。它可以有效的防止气体、液体、水、盐水以及其它溶剂的侵蚀。

稀释比例

NICRO 304Bright Zink可以用NICRO 305稀释至15％。

应用领域

钢铁工业；

维修商店；

机械制造业；

汽车制造业；

锁以及卫生用品商店；

化学工业；

船及其舰艇的建造；

发电站。

使用操作指南

去除表面的铁锈。表面需要被处理，主要是用喷砂或者NICRO K-3S来清洗和脱除油污。

在使用之前，需要摇匀喷雾剂，以使所有的液体产品混合均匀。NICRO 304 Bright Zink可以通过喷雾、刷、滚涂或者喷枪来使用。只用于薄的涂层。做为主要的涂层，简单涂层厚度为20～25um就足够了。大约10min后就可以触摸。15min后可以进一步的涂层。如果做为顶层涂料，厚度为40～60um即可。大约固化12小时后，其表面就可以浸渍涂料了。

技术资料

| 测量物理量 | 值 | 测试条件 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 液体 |  |  |
| 颜色 | 银灰色 |  |  |
| 气味 | 特别的 |  |  |
| 粘度 | 13s | 20℃、100ml、4mm | DIN EN ISO 2431 |
| 非蒸发损失 | 25.8％ |  |  |
| 密度 | 0.88g/ml | 20℃ |  |
| 闪点 | -14℃ |  |  |
| 温度范围 | 达到150℃ |  |  |
| 水蒸汽压 | 4000hpa |  |  |
| 水溶性 | 不溶 |  |  |
| 蒸汽压 | 130mbar |  |  |

生态因素

请按照EEC安全数据表。

NICRO 304常见包装

喷雾剂：400ml

桶：5L