NICRO 306冷锌喷剂Cold zink

对锌含量为95％的固化涂料具有高保护作用

优点

冷的镀锌方法；

由于具有阴极反应，它有卓越、长效的抗腐蚀保护性能；

有效的阻止铁锈的形成；

有效快干的性能，保护锌镀层；

不会收缩，也不会产生缩孔和龟裂现象；

对清漆或面漆，不需要特殊的处理。

性能

NICRO 306冷锌喷剂Cold zink是一种高质量、长效的保护剂。固化产品中锌的含量达到了95％。

在潮湿/湿的环境中，NICRO 306冷锌喷剂Cold zink可以发生阴极反应，可以有效的阻止铁锈的生成。

特殊的添加剂使冷锌喷剂Cold zink具有弹性、光滑以及保护涂层，使其不会产生缩孔。

大气阻力

如果根据操作指南使用和应用，NICRO 306冷锌喷剂Cold zink在所有的气候环境内，具有长期的防水作用。它可以有效的防止气体、液体、水、盐水以及其它溶剂的侵蚀。

稀释比例

NICRO 306冷锌喷剂Cold zink可以用NICRO 307稀释至15％。

应用领域

钢铁工业；

油罐的建造以及修理；

一般工业；

化学工业；

发电站；

机械制造业；

船厂；

船及其汽车制造业；

维修商店；

锁以及卫生用品商店。

使用操作指南

去除表面的铁锈。表面需要被处理，主要是用喷砂或者NICRO K-3S来清洗和脱除油污。

在使用之前，需要摇匀喷雾剂，以使所有的液体产品混合均匀。

NICRO 306冷锌喷剂Cold zink可以通过喷雾、刷、滚涂或者喷枪来来使用。只用于薄的涂层。

做为主要的涂层，做为简单的涂层厚度为20～25um就足够了。大约10min后就可以触摸。15min后可以进一步的涂层。如果做为顶层涂料，厚度为40～60um即可。大约固化12小时后，其表面就可以浸渍涂料了。

技术资料

| 测量物理量 | 值 |  | 测试条件 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 液体 |  |  |  |
| 颜色 | 灰色 |  |  |  |
| 气味 | 特别的 |  |  |  |
| 粘度 | 17s |  | 20℃、100ml、4mm | DIN EN ISO 2431 |
| 非蒸发损失 | 72.5％ |  |  |  |
| 密度 | 1.86～1.90g/ml |  | 20℃ |  |
| 闪点 | 35℃ |  |  |  |
| 温度范围 | 达到150℃ |  |  |  |
| 蒸汽压 | 450mbar |  |  |  |
| 固化时间（20℃） |  |  |  |  |
| 可以接触 |  | 9min |  |  |
| 干燥处理/二次涂层 |  | 15min |  |  |
| 上漆 |  | 12h |  |  |
| 载荷能力 |  | 化学和物理都可 |  | 72h之后 |
| 湿表面涂层 |  | 140g/m2 | 20um/ m2 |  |
| 固化状态 |  |  |  |  |
| 粘合测试 |  | 0 |  |  |
| 弹性 |  | 1 |  |  |
| 邵氏强度 |  | 95 |  |  |
| 冲击强度 |  | 0.5kg |  |  |
| 固化涂料中锌含量 |  | 95％ |  |  |
| 作用/cm |  | 80 |  |  |
| 盐水测试 |  | 很好 |  |  |
| 清漆的兼容性 |  |  |  |  |
| 碱、聚亚胺酯、环氧基 |  |  | 很好 |  |
| 多孔性 |  | 无孔 |  |  |
| Xeno测试后的光泽度 |  | 0％ |  |  |
| 经过25小时大气循环后的抗老化稳定性测试 |  |  |  |  |
| 粘度、弹性、邵氏强度D |  |  | 无变化 |  |
| 多孔性、腐蚀性、盐水 |  |  | 无变化 |  |

生态因素

请按照EEC安全数据表。

NICRO 306常见包装

喷雾剂：400ml

桶：1kg、5kg