NICRO BOND V-5

塑料和弹性体粘合剂

在全球范围内，对塑料和弹性体具有很好的抗老化性能。

NICRO BOND V-5是一个氰基丙烯酸乙酯级别基础上的氰基丙烯酸单体粘合剂。其特殊的稳定性能可以预防过早的聚合。一旦与碱性物质相结合，会很快的发生聚合反应。大多数情况下，半成品物质表面的水份可以有效的阻止聚合反应的发生。

物理性能

单体（流体）                乙酯

外观                        无色、透明

气味                        特别

粘度（20℃）                9   mpa.s

密度（20℃）                1.06  g/cm3

闪点                        85    ℃

设定时间（秒）：

金属（钢铁）                35秒

塑料（ABS）                 2秒

弹性体（EPD）M             4秒

木材（榉木）                50秒

室温下储存稳定性            12个月

原始容器未打开的            （冷藏增强其保存期）

氰基丙烯酸聚合体（固体）

在NBR橡胶上的拉伸强度     ＃（表示材料断裂）65 N/cm3

在钢铁上的剪切强度          21.1N/mm2

温度使用范围                -55～95℃

可溶于：乙酸乙酯、丙酮、硝基甲烷

使用说明

元件的表面用胶水粘结的要处理干净，并干燥。使用氰基丙烯酸粘合剂需要一滴一滴的滴到物质的表面。然后将元件靠近并保持一段时间。根据材料的不同，时间也会有所不同，由最初的几秒到几分钟不等。最后的聚合是在24小时之后。

危险指示

注意：氰基丙烯酸粘合剂可以迅速的将手指和眼睛粘结在一起。应置于孩子够不到的地方。不要吸入蒸气。蒸汽对眼睛和呼吸系统有刺激作用。一旦与眼睛接触，迅速用大量干净的水冲洗，然后就医。