NICRO (SWISS) AG

工业化学

NICRO LOK 25-77

厌氧的管道和液压密封件，中等强度

短固化管螺纹连接直径R 3英寸

优点

干净、快速安装

应用简单

极高的安全因素

固化后立即密封至5 bar的压力

没有螺纹腐蚀

易于拆卸

节省时间和成本

DVGW-许可 (根据 DIN EN 751-1)

性能

NICRO LOK 25-77是一种厌氧的液体密封剂，用于快速和现代的圆锥/圆柱管螺纹连接的安装。

固化后，用NICRO LOK 25-77安装的管道连接形成一个非常有抵抗力的，抗振动和冲击的密封件，以后可以用普通手工工具将其拆除。

NICRO LOK 25-73经得起压力，振动，冷，热，油，水，盐水，气体，碱和许多溶剂的侵蚀。固化后，即使在压力高达5 bar时，管道连接也相当紧。当长期与> 40 °C的水接触的含铜的管道连接时，我们不建议使用，这是用户的责任范围。

根据TRGI 86/96，NICRO LOK 25-73不允许用于安装家用气体。

应用领域

管道安装

建筑安装

压缩机制造

输油管安装

炼油厂

造船业

化学工厂

工业

使用操作指南

需要安装的管道连接要彻底清洗并清除脂肪（例如：采用NICRO 901 净化剂或 NICRO 907硝基取代）。NICRO LOK 25-77同时涂在两面，拧紧后使其尽量在高于20℃时固化。在低温时，固化时间延长，或者最好使用活化剂F活化。

螺纹总是完全的用NICRO LOK 25-77填满并牢固的收紧。厌氧的密封胶只有在两金属部件之间在排除氧气的情况下，固化成稳定的抗压以及强硬的密封件。所有多余的材料在空气中仍然是液态，可以很容易擦掉。

技术资料                       NICRO LOK 25-77

| 测量物理量 |  | 值 |  | 测试条件 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液体状态 |  |  |  |  |  |
| 外观 |  | 粘稠的液体 |  |  |  |
| 颜色 |  | 黄色 |  |  |  |
| 气味 |  | 温和的特有气味 |  |  |  |
| 密度 |  | 1.05g/ml | 25℃ |  |  |
| 粘度 |  | 60000 - 80000 mPas | 25 °C，锭子 U/min 6/2.5 |  |  |
| 闪点 |  | > 100 °C |  |  |  |
| 最大螺纹直径 |  | R 3” |  |  |  |
| 最大填缝 |  | 0.50 mm |  |  |  |
| 保质期 |  | 12个月 | 25 °C |  |  |
| 固化状态 |  |  |  |  |  |
| 外观 | 强硬的厚膜 |  |  |  |  |
| 手指强度 | 15 - 30 min |  |  | 24 °C |  |
| 功能强度 | 1- 3 h |  |  | 24 °C |  |
| 最终强度 | 3 - 6 h |  |  | 24 °C |  |
| 分离扭矩 | 15 - 20 Nm |  |  |  | DIN 54 454 |
| 继续旋转扭矩 | 10 - 15 Nm |  |  |  | DIN 54 454 |
| 剪切强度 | 6 - 13 N/mm² |  |  |  | DIN 54 452 |
| 应用范围 | - 55 °C 到 + 150 °C |  |  |  |  |
| 应用领域 | 气体的第1，2 和3集合以及热水 |  |  |  | DIN EN 751-1 |
| 耐化学性 | 很好 |  |  |  |  |

分离扭矩；由不锈钢螺钉M10 x L35与螺母测定，并转换为剪切强度（根据DIN 54454和DIN 54452）。

摩擦阻力是1/4, 2/4, 3/4和4/4螺钉旋转的平均值。

弥合的间隙公差总是指在直径间隙中。

所有强度值在72小时固化时间后测定。

这里发表的数据仅供参考，是可靠的。Nicro (Swiss) AG不能担保其他它没有控制权的结果。用户自己确定该产品是否符合自己的需求，在使用和处理时，采取预防措施，以避免发生不必要的危险，保护财产和人员安全。因此，Nicro (Swiss) AG拒绝尤其在出售或使用Nicro (Swiss) AG产品形成的明确或暗地表示的担保（保证），包括所有相应损失或任何种类的间接损害，以及利润的损失。Nicro (Swiss) AG建议，他提出的每个应用用标准产品测试，并且用这些数据作为指南。

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

瓶：50 ml