NICRO (SWISS) AG

工业化学

NICRO LOK 26-00

连接装置，高强度
直径M 36

优点

应用范围广；

耐温性；

在持续的振动或突然的震动中，防止松动；

确保表面连接充分、光滑、致密；

较低的材料和组装成本；

具有很好的抗腐蚀性和密封性能；

在固化状态时，对水，燃料，气体，油和许多化学溶剂不敏感。

性能

液体NICRO LOK 26-00具有中等的粘度和强大的毛细管作用，因此可以自动地填充毛孔和各种形式的直径为0.30 mm的缝隙。固化后，产品形成一层强硬的薄膜，具有良好的耐化学性能和耐温性。耐温性介乎-55°C至+150℃之间。与它产品相比，耐化学性是其独特的性质。厌氧的NICRO LOK 26-00也用于直径R 2”的大螺纹连接的固定。

应用领域

矿业和钢铁

工具和机械

汽车

军事设备

管道

反应器

电厂设备

铁路设施

公路建设机械

维修及服务公司

使用操作指南

连接部件需要彻底清除脂肪，例如：用NICRO 901, NICRO 904或 NICRO 907清除，并使其干燥。NICRO LOK 26-00同时涂在两面，拧紧或处理后在高于20℃时固化。在低温时，最好使用活化剂F活化。这个请谨慎使用！因为其强大的毛细管作用，NICRO LOK 26-00立即进入很小的缝隙，在与金属部件接触时开始固化，排除氧气，形成抗压的，强硬的块状。多余的NICRO LOK 26-00还是液体。组装后它可以轻易的擦去。

技术资料                       NICRO LOK 26-00

| 测量物理量 |  | 值 |  | 测试条件 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液体状态 |  |  |  |  |  |
| 外观 |  | 液体 |  |  |  |
| 颜色 |  | 红色 |  |  |  |
| 密度 |  | 1.10g/ml | 25℃ |  |  |
| 粘度 |  | 6000 - 7000 mPas | 25 °C，锭子 U/min 4/20 |  |  |
| 闪点 |  | > 100 °C |  |  |  |
| 最大螺纹直径 |  | M 36 |  |  |  |
| 最大填缝 |  | 0.30 mm |  |  |  |
| 保质期 |  | 12个月 | 25 °C |  |  |
| 固化状态 |  |  |  |  |  |
| 外观 | 强硬的薄膜 |  |  |  |  |
| 手指强度 | 40 - 60 min |  |  | 24 °C |  |
| 功能强度 | 6- 12 h |  |  | 24 °C |  |
| 最终强度 | 12 -24 h |  |  | 24 °C |  |
| 分离扭矩 | 25 -35 Nm |  |  |  | DIN 54 454 |
| 继续旋转扭矩 | 35 - 45 Nm |  |  |  | DIN 54 454 |
| 剪切强度 | 15 - 25 N/mm² |  |  |  | DIN 54 452 |
| 应用范围 | - 55 °C 到 + 150 °C |  |  |  |  |
| 耐化学性 | 很好 |  |  |  |  |

分离扭矩；由不锈钢螺钉M10 x L35与螺母测定，并转换为剪切强度（根据DIN 54454和DIN 54452）。

摩擦阻力是1/4, 2/4, 3/4和4/4螺钉旋转的平均值。

弥合的间隙公差总是指在直径间隙中。

所有强度值在72小时固化时间后测定。

这里发表的数据仅供参考，是可靠的。Nicro (Swiss) AG不能担保其他它没有控制权的结果。用户自己确定该产品是否符合自己的需求，在使用和处理时，采取预防措施，以避免发生不必要的危险，保护财产和人员安全。因此，Nicro (Swiss) AG拒绝尤其在出售或使用Nicro (Swiss) AG产品形成的明确或暗地表示的担保（保证），包括所有相应损失或任何种类的间接损害，以及的利润损失。Nicro (Swiss) AG建议，他提出的每个应用用标准产品测试，并且用这些数据作为指南。

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

瓶：50 ml, 250 ml