- NICRO (SWISS) AG

工业化学

THERMOCUP 1500

镍基脱模剂、润滑剂

安装润滑剂，用于带芯的动力装置

优点

抗辐射

含有合成连接油的高品质镍润滑剂

防止由于化学影响、腐蚀、氧化和温度应力引起的冷焊和卡住

优良的润滑性能，不碳化

理想的安装润滑剂，用于不锈钢连接

性能

THERMOCUP 1500 是以镍为基础的，具有很高的纯度，作为脱模剂和安装润滑剂，特别是为核材料领域的机械发展而来的。

THERMOCUP 1500 含有非常细微的镍粉末和其他较纯的固体颗粒，因此，可以用于核工业基本领域的安装。

完全合成的载体油以及高效的防氧化、防腐蚀添加剂提供了一个可靠的保障，以抵御极端条件的影响和温度。用THERMOCUP 1500 安装的螺纹螺栓、螺钉和其他部件，其连接稳定，并且可以随意拆卸。

THERMOCUP 1500具有较低的摩擦系数和非常高的抗压强度 (260 N/mm²) 。

可以避免由于火花形成引起的风险。处理过的部件可以很容易地安装，即使经过多年以后也可以很容易地拆卸。

应用领域

高温下输送链的润滑

核电厂

水电厂

金属工业和钢铁厂

玻璃厂

炼油厂和石化工厂

化学工业

水处理设备

使用说明

要清除污垢。部件用经过许可的清洗剂清洗（如：采用 NICRO 901）。

THERMOCUP 1500 用刷子或刮刀均匀地涂在匹配件和冲压件上。对于螺纹，建议涂在螺母内和螺丝上。冲压过程需要少许压力，因为 THERMOCUP 1500 像一个无形的球轴承，在套筒和螺栓之间起作用。

技术资料        THERMOCUP 1500 MONTAGEPASTE

| 测量物理量 | 值 | 测试条件 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 膏 |  |  |
| 颜色 | 灰色 |  |  |
| 气味 | 特有的气味 |  |  |
| 密度 | 1.65g/ml | 20 °C | 计算 |
| NLGI-等级 | 00/0 | 25 °C | DIN 51 818 |
| 针入度 | 338 mm/10 | 25 °C | DIN 51 804 第2部分 |
| 油沉积 | 3.50 % | 40 °C，标准测试 | DIN 51 817 |
| 滴点 | 无 |  | DIN ISO 2176 |
| 抗压强度 | 2950 N/mm2 |  |  |
| 四球测试 | 6000 N |  |  |
| 磨损 | 0.61 mm | 300 N, 60 min, 1490 upm | DIN 51 350 第5部分 |
| 摩擦系数 | 0.059. | 6800 N |  |
| 水溶性 | 不溶 | 20 °C |  |
| Gamma-射线 | 3’200 |  |  |
| 产品稳定性 | - 80 °C ～ + 250 °C，作为润滑剂 - 80 °C ～ + 1500 °C，作为脱模剂 |  |  |
| 应用范围 | - 30 °C ～ + 350 °C，作为润滑剂 - 80 °C ～ +1500 °C，作为脱模剂 |  |  |
| 杂质 总共的硫 总共的氯 总共的氟 总共的铅 | < 130 ppm < 100 ppm < 50 ppm < 45 ppm |  |  |

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

盒：1 kg